

**Produktdatablad - Reflekt Premium Fasadfärg**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  | Reflekt Premium Fasadfärg är en modern hybridprodukt, baserad på en akrylat/alkydemulsion, som används för målning utomhus. Ger en elastisk, slitstark och mycket väderbeständig yta. |
| **Produktanvändning:**  | Används utomhus på nytt och tidigare målat trä, t ex träfasader, vindskivor, knutbrädor mm. Kan målas på ytor som tidigare målats med lasyr, oljefärg, eller akrylatfärg. |
| **Gör så här:** **Tekniska data:****Glans:** 30, halvmatt**Torrhalt:** Ca. 56 vikt%**Åtgång:** 6-8 m²/l på ohyvlat trä8-10 m²/l på hyvlat trä**Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 85%RF**Torktid vid +23°C och normal****luftfuktighet (60%RF):** Dammtorr: Ca. 1-2 timmarÖvermålningsbar: Ca. 6 timmarGenomhärdad: Flera dygn**Förtunning:** Används normalt oförtunnad**Rengöring av verktyg:** Vatten**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent, torrt och fast
* Gammal färg och nedbrutet trä skrapas/slipas bort
* Tvätta bort ev. beväxning med Reflekt Målartvätt Ute
* Tidigare behandlade ytor tvättas med Reflekt Målartvätt Ute
* Ändträ, skarvar och bart trä behandlas med Grundolja V
* Nytt och obehandlat trä behandlas enligt 3-stegsmetoden: Grundolja – Utegrund - Slutstrykningsfärg
* Färdigstryk 2 gånger med Reflekt Premium Fasadfärg
* Måla ej i direkt solljus, ej heller när daggen ligger
 |
|  |  |